ESPECIFICACIONES TECNICAS

# OBRA PROVISIONALES.

## ALQUILER DE LOCAL P/ ALMACEN, RESIDENCIA Y GUARDIANIA

DESCRIPCIÓN

Comprende el Alquiler o adecuación de un área mínimo de 36.00 m2 para almacén, residencia y guardianía, la ubicación será proporcionado por la Residencia de Obra.

METODO DE MEDICION

Esta partida se medirá de manera mensual (mes).

BASES DE PAGO

El pago por este concepto será de manera mensual (mes) y dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.

## CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60 m

DESCRIPCIÓN

Comprende la confección de un cartel de 7.20 metros de largo x 3.60 metros de ancho en gigantografia de lona que se instalará con bastidor de madera tornillo de 2”x3” soportado por cuartones de madera tornillo de 3 ½” x 3 ½”. El diseño de la leyenda, colores y ubicación será proporcionado por la entidad.

MÉTODO DE MEDICIÓN

La medición se hará por unidad (Und), se considera como la unidad la habilitación, confección y colocación del cartel de obra en el lugar descrito, debiendo ser aprobado por el Ingeniero Supervisor. Así como también comprende la mano de obra, los materiales y herramientas necesarios para la confección del cartel de obra.

BASES DE PÀGO

Se valorizará una vez colocado el cartel de obra en su ubicación definitiva, representando dicha valorización la mano de obra, materiales, herramientas e imprevistos utilizados para su confección.

## SEÑALIZACIONES-DESVIOS DE TRANSITO EN VIA

DESCRIPCIÓN

Comprende la señalización y marcación de los desvíos del tránsito que permita una fluidez del mismo al interrumpirse la vía por los trabajos, indicando una ruta rápida y segura tanto de día como de noche

METODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá en forma Global de acuerdo al tiempo de ejecución de la obra y a la programación de la misma de la cual se escogerá la duración de la partida que implique riesgo ante el tráfico vehicular de la zona.

BASES DE PÀGO

El pago por este concepto será Global (GLB) y dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.

## MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO

DESCRIPCIÓN

Se refiere al traslado de la Maquinaria, Equipo Mecánico y Herramientas hacia la obra, para ser empleado en la construcción de la vía en sus diferentes etapas y también comprende su retorno una vez terminado el trabajo.

El traslado del equipo pesado será transportado en plataformas o tráiler, los equipos como volquetes, cisternas, etc., lo hará por sus propios medios, trasladando a su vez las herramientas.

METODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá en forma Global (Glb).

BASES DE PAGO

El pago por este concepto será en forma Global  (GLB) y se efectuara 50% cuando el equipo este en obra y el 50% restante al termino de los trabajos, dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.

## FLETE TERRESTRE

DESCRIPCIÓN:

Flete terrestre para el traslado de la mezcla asfáltica con emulsión a la obra, el acopio de material será dispuesto por el supervisor conjuntamente con su residente de obra.

METODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá en forma Global (Glb).

BASES DE PAGO

El pago por este concepto será en forma Global  (GLB) y se efectuara 50% cuando el equipo este en obra y el 50% restante al termino de los trabajos, dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.

## SEGURIDAD, SALUD Y MONITOREO DE GESTION AMBIENTAL

  - PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCIÓN:

Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el personal de obra de acuerdo al plan de seguridad y salud adjunto al presente EXPEDIENTE TECNICO.

Método De Medición

Esta partida se medirá por unidad global (GLB).

FORMA DE PAGO:

El pago por este concepto será por global (GLB) y dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.

# SECTOR BUENOS AIRES SUR

## TRABAJOS PRELIMINARES:

### 1.1.1	REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO

DESCRIPCIÓN

El ejecutor contará con una brigada de topografía completa y permanente hasta el final de la obra la misma que se encargara de controlar la información indicada en los planos.

El Replanteo del Diseño Geométrico consiste en llevar al terreno los ejes, niveles, progresivas, secciones establecidos en los planos, también incluye una nivelación cerrada de los BMs. colocándose las plantillas de corte de la sub-rasante para la ejecución de los trabajos, esta labor será de asistencia durante la ejecución de la obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá por (M2).

BASE DE PAGO

El pago por este concepto será por (M2) y dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.

## MOVIMIENTOS DE TIERRA:

### 1.2.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, e= 2”

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la demolición de la carpeta asfáltica en las pistas de las calles especificadas en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Estos trabajos se medirán por Metro Cuadrado, resultante del producto de la longitud por el ancho del sector a demoler.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m²) de carpeta asfáltica a demoler, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### 1.2.2	CORTE A NIVEL DE BASE CON MAQUINARIA h=35cm

DESCRIPCION

Consiste en el corte y extracción en todo el ancho y largo que corresponde a las explanaciones proyectadas para la construcción de las pistas en el área del pavimento existente hasta alcanzar los niveles exigidos en las secciones transversales de diseño de la base. Incluirá el volumen de corte de elementos sueltos o dispersos que hubiera o fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía según necesidades del trabajo.

El corte de terreno en estos tramos será manual, ya que son ampliaciones de anchos cortos de la vía existente, de acuerdo al respectivo análisis de precios a suma alzada y será hasta el nivel correspondiente a la sub-rasante.

Para la ejecución de esta partidas se empleará  tractor de oruga u otra maquinaria aprobada previamente  por Supervisión ó el Inspección de Obra, debiendo tener especial cuidado con los niveles de corte a fin de no tener sobre excavación, caso contrario será rellenado con material de préstamo de mejor calidad que el encontrado a cuenta del contratista.

Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios públicos, tales como redes de agua, desagüe y alcantarillado;  cables eléctricos y de teléfono; canales; postes de alumbrado público y de teléfono; etc.

En caso de producirse daños, el contratista deberá realizar las reparaciones por su cuenta y de acuerdo con las entidades propietarias o administradoras de los servicios en referencia. Los trabajos en reparación que hubiera necesidad de efectuar, se realizarán en el lapso más breve posible. El material proveniente de los cortes que no sea reutilizable deberá ser retirado para seguridad y limpieza de trabajo.

METODO DE MEDICION

Esta partida se medirá por (M3).

BASE DE PAGO

Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios respectivos, por Metro Cúbico (m3), de corte de terreno natural a nivel de base, manual,  previa aprobación por parte de la Entidad. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### 1.2.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA

DESCRIPCION

Consiste en el carguío y transporte desde obra del material proveniente de los cortes para alcanzar los niveles de Sub-rasante y otros que fueran necesarios y la descarga, acondicionamiento y extendido del material en lugares autorizados; se contara con un cargador frontal para el carguío y con tractor u otra maquinaria para el extendido del material en la zona de recepción.

METODO DE MEDICION

Esta partida se medirá por (M3)

BASE DE PAGO

El material de corte y todo material eliminado se medirán en (M3), cuyo control será responsabilidad del Ingeniero Inspector o Supervisor, dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.

## BASE Y SUB BASE:

### 1.3.1	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

DESCRIPCION

Este trabajo comprende el conjunto de actividades de escarificado, perfilado, nivelación y compactación de la sub-rasante en todos los sectores donde se realizó cortes, con la finalidad de uniformizar la superficie y permitir la colocación adecuada del material que servirá para mejoramiento de la superficie, respetando lo indicado en los planos en su alineamiento, niveles y secciones transversales.

Antes de iniciar el perfilado en zonas de corte se requiere la aprobación, por parte del Supervisor, de los trabajos de trazo, replanteo, limpieza y excavación para las explanaciones.

Al alcanzar el nivel de la subrasante, se procederá a efectuar el escarificado de la subrasante en las zonas de corte, hasta una profundidad de 15 cm por debajo del nivel de subrasante de replanteo, y se procederá a eliminar las piedra mayores de 3” de diámetro previo a la conformación (riego y batido), perfilado y compactado. El Contratista suministrara y usara las plantillas, para el control de anchos y cotas. La cota de cualquier punto de la subrasante perfilada no deberá variar en más de 10 mm con respecto a la cota de replanteo aprobada.

En ningún caso se colocará capa de base de superficie o pavimento alguno sobre una subrasante barrosa, tampoco se permitirá el almacenaje o amontonamiento de materiales sobre la subrasante.

COMPACTACION

La humedad de compactación no deberá variar en +- 2% del óptimo contenido de humedad a fin de lograr los porcentajes de compactación especificados.

La compactación se realizará con un rodillo vibratorio liso de 10 Ton., cuyas características de peso y eficiencia serán comprobadas por la Supervisión.

La compactación se realiza hasta lograr como mínimo el 95% de la máxima densidad seca (Proctor Modificado AASHO T–180, NTP 339.141:1999) y se comprobará según la frecuencia que resulte mayor, indicada en la tabla siguiente.

| Tipo de Vía | Nro. de controles en la sub rasante por cada 100m de vía para grado de compactación y CBR In – Situ. |
| --- | --- |
| Expresas | 4 |
| Arteriales | 3 |
| Colectoras | 2 |
| Locales | 1 |

Y además se tendrán en cuenta los controles indicados en la Norma de Pavimentos Urbanos:

- La densidad de la subrasante compactada se definirá sobre un mínimo de seis (6) determinaciones, en sitios elegidos al azar con una frecuencia de una (1) cada 250 m2 de plataforma terminada y compactada

- Las densidades individuales del lote (Di) deben ser, como mínimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad en el ensayo proctor modificado de referencia (De).

Di >= 0.95 De

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

· 	Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecución de los trabajos.

- 	Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.

- 	Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista.

- 	Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

- 	Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas.

- 	Comprobar que toda superficie de la subrasante quede limpia y libre de materia orgánica.

- 	Verificar la compactación de la subrasante.

-	Medir las áreas de trabajo ejecutado por el Contratista en acuerdo a la presente especificación.

El trabajo de perfilado, nivelación y compactación de la sub-rasante en zonas de corte, se dará por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el perfil, la sección y la compactación de la subrasante estén de acuerdo con los planos del proyecto, con éstas especificaciones y las instrucciones del Supervisor

La distancia entre el eje del proyecto y el borde, no será menor que la distancia señalada en los planos o modificada por el Supervisor.

La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no deberá variar en más de diez milímetros (10mm) con respecto a la cota proyectada.

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas por el Contratista, a su costo, a plena satisfacción del Supervisión.

METODO DE MEDICION

Se medirá el área efectiva a perfilar y compactar en M2, lo que resulta multiplicando la longitud por el ancho completo de la plataforma.

BASE DE PAGO

Los trabajos comprendidos serán pagados de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios respectivos, por Metro cuadrado (m²) de perfilado y compactado en zona de corte (Preparación de subrasante), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### 1.3.2	SUB BASE DE HORMIGON E=0.15 M

DESCRIPCIÓN

Esta partida consiste de una capa de fundación de hormigón, que se coloca sobre una superficie preparada. Incluye el suministro, transporte, colocación y compactación del material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

El Supervisor sólo autorizará la colocación del hormigón, cuando la superficie sobre la cual debe asentarse, cumpla con sus respectivas especificaciones, así como de las cotas, alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor. Cualquier diferencia que exceda las tolerancias especificadas, serán corregidas por el Contratista, a su costo y riesgo y con la aprobación del Supervisor.

COLOCACION Y EXTENDIDO

El Contratista deberá transportar y colocar el material, de tal modo que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente.

El material de la capa de sub base será colocado sobre una superficie debidamente preparada, perfilada y compactada. El material será  esparcido en una capa uniforme y sin segregación de tamaño, con un espesor suelto tal que la capa tenga, después de ser compactada, el espesor de 20 cm. requerido. Se efectuará el extendido con equipo mecánico apropiado o desde vehículos en movimiento equipados de manera que sea esparcido en hileras, si el equipo así lo requiere.

No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado los controles topográficos y de compactación aprobados por el Supervisor en la capa precedente.

COMPACTACION

El ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo de, siempre que se determine que el empleo de tales equipos alternativos producirá fehacientemente densidades de no menos del 100% de lo especificado. El permiso del Supervisor para usar un equipo de compactación diferente deberá otorgarse por escrito y se ha de indicar las condiciones bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado.

EXIGENCIAS DEL ESPESOR

El espesor de la Sub-base terminada no deberá diferir en +/- 1 cm. con respecto a la cota proyectada. Inmediatamente después de la compactación final, el espesor deberá medirse en uno o más puntos, cada 100 m. lineales (o menos) de la misma. Las mediciones deberán hacerse por medio de perforación de ensayos u otros métodos aprobados.

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Supervisor en lugares tomados al azar, dentro de cada sección de 100 m. (o menos) de tal manera que se evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continua sin desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Supervisor, llegando a un máximo de 300 m. con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos, mayor de la admitida por la tolerancia, se harán mediciones adicionales a distancias aproximadas a 10 m. hasta que se compruebe que el espesor se encuentra entre los límites autorizados, cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida, deberá corregirse removiendo o agregando material, según sea necesario, conformando y compactando luego dicha zona en la forma especificada.

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor de la sub-base y la operación de su rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte del Ejecutor bajo el control de Supervisor.

METODO DE MEDICION

La base se medirá en Metro Cuadrado (m2), conformado y compactado en su posición final, obtenido del ancho promedio de la sub base de acuerdo a su espesor, por la longitud, según lo indicado en los planos y aceptados por el Ingeniero Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado (m2), para la partida Sub base de hormigón E=0.15M, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida y cubrirá los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos incluyendo leyes sociales, herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos

### 1.3.3	BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA

DESCRIPCIÓN

Esta partida consiste de una capa de fundación compuesta de material granular, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, que se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocación y compactación del material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor.

MATERIALES

El material para la capa base de grava o piedra triturada, consistirá de partículas durables o fragmentos de piedra o grava y un rellenado de arena u otro material de partículas finas, la porción de material retenido en el tamiz Nº4 será llamado agregado grueso y aquella porción que pasa por el tamiz Nº4 será llamado agregado fino. No menos del 25% en peso de las partículas de agregados gruesos deben tener por lo menos una cara de fractura. El material compuesto para la capa de base, debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará en lo posible una granulometría lisa continúa y bien graduada.

El material de tamaño excesivo (mayor que 2”) que se haya encontrado, será retirado por tamizado o triturado hasta obtener el tamaño requerido, según elijan los ejecutores.

El material de base deberá cumplir con las siguientes características físico-mecánicas:

- Abrasión (ASTM C-131)				Máximo 50%

- Valor Relativo de soporte C.B.R(ASTM D-1883) (1)	Mínimo 40%

- Límite Líquido (ASTM D-4318)				Máximo 25%

- Índice Plástico (ASTM D-4318)				Máximo 6%

- Equivalente de arena (ASTM D-2419)			Mínimo 25%

- Sales solubles totales					Máximo 1%

- Partículas chatas y alargadas (ASTM D-4791)		Máximo 20%

- Caras de fractura (ASTM D-5821)			Mínimo 25%

- Porcentajes de compactación del Proctor

Modificado (ASTM D-1557)				Mínimo 100%

- Variación en el contenido óptimo de

Humedad del Proctor Modificado			+/- 1,5%

(1) referido al 100% de la mds y una penetración de carga de 0.1”(2.5mm)

Además, el material deberá ajustarse a uno de los usos granulométricos dados en la siguiente tabla:

|  | TAMIZ | PORCENTAJE QUE PASA EN PESO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASTM | GRADACION A | GRADACION B | GRADACION C | GRADACION D |
|  | 2" ( 50.00 mm ) | 100 | 100 | .---. | .---. |
|  | 1" ( 25.00 mm ) | .---. | 75 - 95 | 100 | 100 |
|  | 3/8" ( 9.50 mm ) | 30 - 65 | 40 - 75 | 50 - 85 | 60 – 100 |
|  | Nº 4 ( 4.75 mm ) | 25 - 55 | 30 - 50 | 35 - 55 | 50 – 85 |
|  | Nº10 ( 2.00 mm ) | 15 - 40 | 20 - 45 | 25 - 50 | 40 – 70 |
|  | Nº 40 ( 4.25 mm ) | .8 - 20 | 15 - 30 | 15 - 30 | 25 – 45 |
|  | Nº 200 ( 75 mm ) | .2 - 8 | .5 - 15 | .5 - 15 | .8 – 15 |

Fuente: ASTM D 1241

Notas: (1) La curva de Gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a

3000 msnm.

A fin de prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por especificaciones, el material producido para esta partida debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites del huso respectivo, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa.

CONTROL DE CALIDAD

Durante el proceso constructivo deberá efectuarse el control de calidad de los materiales de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

- Cada 750 m³  se efectuará un control de granulometría (ASTM D-422)

- Cada 750 m³  se efectuarán un ensayo de Límite Líquido (ASTM D-4318)

- Cada 750 m³  se efectuarán un ensayo de Límite Plástico (ASTM D-4318)

- Cada 750 m³  se determinará un índice de Plasticidad (ASTM D-4318)

- Cada 2,000 m³  se efectuará un ensayo de Equivalente de arena (ASTM D-2419)

- Cada 2,000 m³  se efectuará un ensayo de Abrasión (ASTM C-131)

- Cada 2,000 m³  se efectuará un ensayo de C.B.R. (ASTM D-1883)

- Cada 1000 m³se efectuará un ensayo de % de caras fracturadas (ASTM D-5821).

- Cada 1000 m³ se efectuará uno de partículas chatas y  alargadas (ASTM D-4791)

- Cada 250 m2 se efectuará un ensayo Compactación (ASTM D-1556, ASTM D-2922)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de base granular, cuando la superficie sobre la cual debe asentarse, tenga la densidad establecida las presentes especificaciones, así como de las cotas, alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor. Además, deberá estar concluida la construcción de las cunetas, desagües y filtros necesarios para el drenaje de la calzada de corresponder. Cualquier diferencia que exceda las tolerancias especificadas, serán corregidas por el Contratista, a su costo y riesgo y con la aprobación del Supervisor.

COLOCACION Y EXTENDIDO

El Contratista deberá transportar y colocar el material, de tal modo que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente.

El material de la capa de sub base será colocado sobre una superficie debidamente preparada, perfilada y compactada. El material granular será  esparcido en una capa uniforme y sin segregación de tamaño, con un espesor suelto tal que la capa tenga, después de ser compactada, el espesor de 20 cm. requerido. Se efectuará el extendido con equipo mecánico apropiado o desde vehículos en movimiento equipados de manera que sea esparcido en hileras, si el equipo así lo requiere.

No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado los controles topográficos y de compactación aprobados por el Supervisor en la capa precedente.

DISTRIBUCION Y MEZCLA DEL MATERIAL

Después de que el material de base ha sido esparcido, será mezclado por medio de una cuchilla de motoniveladora en toda la profundidad de la capa, llevando alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada.

Una niveladora de cuchilla con un peso mínimo de 3 toneladas y que tenga una cuchilla de por lo menos un ancho de 2,50 m. de longitud y una distancia entre ejes no menor de 4,50 m, será usada para la mezcla. Se regará el material durante la mezcla cuando sea necesario o así lo ordene la Supervisión de Obra.

Cuando la mezcla esté ya uniforme, será otra vez esparcida y perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en los planos.

La adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando la humedad de compactación se encuentre entre los rangos establecidos.

COMPACTACION

Inmediatamente después de terminada la distribución y emparejamiento del material, cada  capa de éste deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillo liso vibratorio autopropulsado de 10-12 toneladas de peso mínimo y cada 400 m². de material, medidos después de la conformación, deberán ser sometidos por lo menos a una hora de rodillado continuo.

Dicho rodillado deberá progresar gradualmente, desde los costados de la vía hacia el centro, en el sentido paralelo el eje del camino y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya recibido ese tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación, deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o quitando el mismo, hasta que la superficie resulte pareja y uniforme.

En las curvas, colectores, muros y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el material de base deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadores mecánicos. El material será tratado con niveladora y rodillo hasta que se haya obtenido una superficie lisa y pareja.

La cantidad de cilindrado y apisonado arriba indicada se considerará la mínima necesaria, para obtener una compactación adecuada. Durante el progreso de la operación, el Supervisor deberá efectuar ensayos de control de densidad humedad de acuerdo al método ASTM D-1556, efectuando una prueba cada 100 m. por carril conformado y si el mismo comprueba que la densidad resulta inferior al 100% de la densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, el Ejecutor deberá completar el rodillado o apisonado adicional, en la cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad señalada. Se podrán utilizar otros tipos de ensayos para determinar la densidad de la obra, a los efectos y control adicional, después de obtener los valores de densidad determinados por el método ASTM D-1556.

El ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos de equipo arriba especificados, siempre que se determine que el empleo de tales equipos alternativos producirá fehacientemente densidades de no menos del 100% de lo especificado. El permiso del Supervisor para usar un equipo de compactación diferente deberá otorgarse por escrito y se ha de indicar las condiciones bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado.

EXIGENCIAS DEL ESPESOR

El espesor de la Sub-base terminada no deberá diferir en +/- 1 cm. con respecto a la cota proyectada. Inmediatamente después de la compactación final de la base, el espesor deberá medirse en uno o más puntos, cada 100 m. lineales (o menos) de la misma. Las mediciones deberán hacerse por medio de perforación de ensayos u otros métodos aprobados.

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Supervisor en lugares tomados al azar, dentro de cada sección de 100 m. (o menos) de tal manera que se evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continua sin desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Supervisor, llegando a un máximo de 300 m. con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos, mayor de la admitida por la tolerancia, se harán mediciones adicionales a distancias aproximadas a 10 m. hasta que se compruebe que el espesor se encuentra entre los límites autorizados, cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida, deberá corregirse removiendo o agregando material, según sea necesario, conformando y compactando luego dicha zona en la forma especificada.

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor de la sub-base y la operación de su rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte del Ejecutor bajo el control de Supervisor.

METODO DE MEDICION

La base se medirá en Metro Cuadrado (m2), conformado y compactado en su posición final, obtenido del ancho promedio de la base de acuerdo a su espesor, por la longitud, según lo indicado en los planos y aceptados por el Ingeniero Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado (m2), para la partida Base Granular E=0.20M, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida y cubrirá los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos incluyendo leyes sociales, herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos

## PAVIMENTOS

### IMPRIMACION CON MC-30 CARPETA NUEVA

DESCRIPCIÓN

Esta partida se refiere a la aplicación, mediante riego manual, de asfalto diluido del tipo “cutback” sobre la superficie de una base de afirmado.

La calidad y cantidad de asfalto será la necesaria para cumplir los siguientes fines:

- Impermeabilizar la superficie de la base

- Recubrir y unir las partículas sueltas de la superficie.

- Mantener la compactación de la base.

- Propiciar la adherencia.

Se utilizara asfalto diluido de curado medio (MC) en los grados 30 ó 70 (designación AASHTO M-82-75); o asfalto diluido de curado rápido RC-250 diluido en kerosene industrial en proporción del 10 al 20% en peso; el Supervisor solicitará al Contratista el análisis químico de este material, realizando la correspondiente toma de muestra in situ antes de cada riego de imprimación.

El material bituminoso a ser aplicado será el que cumpla con las características que se dan en las Tablas 02 Y 03, el cual, de acuerdo a la aplicación y al tipo de tratamiento establecido, será distribuido dentro de los rangos de temperatura determinados en la carta Viscosidad y Temperatura.

TABLA. REQUISITOS DE MATERIAL BITUMINOSO DILUIDO DE    CURADO MEDIO

| CARACTERÍSTICAS | ENSAYO | MC – 30 |  | MC - 70 |  | MC – 250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. |
| Viscosidad cinemática a 60º C. Mm2/s | MTC E 301 | 30 | 60 | 70 | 140 | 250 | 500 |
| Punto de inflamación TAG, copa abierta) ºC | MTC E 312 | 38 |  | 38 |  | 66 |  |
| Destilación, volumen Total destilado hasta 360º C, % Vol - A 190º C - A 225º C - A 260º C - A 315º C | MTC E 313 | 40 75 | 25 70 93 | 0 20 65 | 20 60 90 | 0 15 60 | 10 55 87 |
| Residuo de la destilación a 315º C |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas sobre el residuo de la destilación - Ductilidad a 25º C, 5 cm/mm. cm. Penetración a 25º C, 100 gr, 5 seg. (*) - Viscosidad absoluta a 60º C. Pa.s - Solubilidad en tricoetileno, % | MTC E 306 MTC E 304 MTC E 302 | 100 120 30 99 | 250 120 | 100 120 30 99 | 250 120 | 100 120 30 99 | 250 120 |
| Contenido De agua, % Del volumen |  | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 |

- TABLA. REQUISITOS DE MATERIAL BITUMINOSO DILUIDO PARA CURADO RAPIDO (AASHTO M – 81)

| CARACTERÍSTICAS | ENSAYO | RC - 70 |  | RC - 250 |  | RC – 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. |
| Viscosidad Cinemática a 60º C, mm² / s | MTC E 301 | 70 | 140 | 250 | 500 | 800 | 1600 |
| Punto de inflamación (TAG, capa abierta) ºC | MTC E 312 | - | - | 27 | - | 27 | - |
| Destilaciçon, volumen Total destilado hasta 360º C. % Vol. A 190ºC A 225ºC A 260ºC A 316ºC | MTC E 313 | 10 50 70 85 | - - - - | - 35 60 80 | - - - - | - 15 45 75 | - - - - |
| Residuo de la destilación a 360ºC |  | 55 | - | 65 | - | 75 | - |
| Pruebas sobre el residuo de la destilación Ductilidad a 25ºC, cm/min., cm. Penetración a 25ºC, 100 gr., 5 seg. (*) viscosidad absoluta a 60ºC, Pa.s Solubilidad en Tricloetileno | MTC E 330 MTC E 304 MTC E 302 | 100 80 60 99 | - 120 240 - | 100 80 60 99 | - 120 240 - | 100 80 60 99 | - 120 240 - |
| Contenido de agua, % del volumen | - | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 |

(*) Opcionalmente se puede reportar Penetración en vez de viscosidad.

El riego de imprimación se efectuará cuando la superficie de la base esté preparada, es decir, cuando esté libre de partículas o de suelo suelto. Para la limpieza de la superficie se empleará una barredora mecánica o soplador según sea necesario.

Cuando se trate de un material poroso, la superficie deberá estar seca o ligeramente húmeda.  La humedad de estos materiales se logrará por el rociado de agua en la superficie, en cantidad adecuada para este fin.

La operación de imprimación deberá empezar cuando la temperatura superficial a la sombra sea de más de 13 ºC en ascenso o más de 15 ºC en descenso. Se suspenderá la operación en tiempo brumoso o lluvioso.

La aplicación del material bituminoso deberá hacerse a presión para garantizar un esparcido uniforme y continuo utilizando un distribuidor autopropulsado que estará equipado con una manguera auxiliar de boquillas esparcidoras y conectadas a la misma presión del sistema del distribuidor, con pasadas en dirección paralela al eje de la vía. Las características del distribuidor en cuanto al tamaño de la barra distribuidora sobre la base, capacidad y presión de bomba, serán las adecuadas para obtener el fin propuesto.

La cantidad de asfalto por unidad de área será definida con la supervisión de acuerdo a la calidad de la base, siendo un promedio de 0.264 gal/m2.

La temperatura de aplicación del riego estará comprendida, según el tipo de asfalto a usarse, dentro de los siguientes intervalos:

MC - 30				21 ºC - 60 ºC

70				43 ºC - 85 ºC

(RC - 250) + % Kerosene		25 ºC - 70 ºC

Cualquier área ubicada fuera del canal de riego del distribuidor, deberá ser imprimada con las mismas características utilizando un esparcidor auxiliar.

Los excesos de asfalto serán retirados utilizando para el efecto una escoba de goma.

Durante la operación de riego se deberán tomar las providencias necesarias para evitar que estructuras, edificaciones o árboles adyacentes al área por imprimar sean salpicados por el asfalto a presión.

Los excesos de asfalto serán retirados utilizando para el efecto una escoba de goma.

El material bituminoso deberá ser enteramente absorbido por la superficie de la base. Si en el término de 24 horas esto no ocurriese, la supervisión podrá disponer un tiempo mayor de curado.

Cualquier exceso de asfalto al término del tiempo del curado, deberá secarse, esparciendo sobre su superficie arena limpia, exenta de vegetales y otras materias indeseables, cuya gradación correspondiente a los requisitos del agregado tamaño Nº 10 normas AASHTO M-43054 (ASIM D-448-54), la superficie así imprimada curada y secada, deberá permanecer en esta condición hasta que se aplique la capa de rodamiento, no debiéndose permitir el tránsito hasta entonces.

En el procedimiento constructivo, se observará entre otros, los siguientes cuidados que serán materia de verificación:

- La temperatura de aplicación estará de acuerdo con lo especificado según el tipo de asfalto líquido.

- La cantidad de material esparcido por unidad de área será la determinada con la supervisión de acuerdo al tipo de superficie; y será controlada colocando en la franja de riego de algunos recipientes de peso y áreas conocidos.

- La uniformidad de la operación se logrará controlando la velocidad del distribuidor, la altura de la barra de riego y el ángulo de las boquillas con el eje de la barra de riego.

- La frecuencia de estos controles, verificaciones o modificaciones por la supervisión, se efectuara de manera tal y especial al inicio de las jornadas de trabajo de imprimación.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método de medición se hará por metros cuadrados (m2) de superficie imprimada resultante del producto del ancho de la vía por la longitud efectiva de la zona a imprimir. De igual forma se procederá con las áreas de parches.

BASE DE PAGO

Los trabajos de esta partida serán cancelados de acuerdo al Análisis de los Precios Unitarios respectivos, por Metro Cuadrado (M2), de imprimación aceptado por el Ingeniero Supervisor. Este precio y pago constituirá compensación completa por la imprimación, considerando el equipo, material, mano de obra incluyendo Leyes Sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida.

### 1.4.2	CARPETA ASFALTICA EN FRIO, E=2”

Cuando se trate de zonas donde es posible el uso de maquinaria, la carpeta asfáltica en frío    e = 2”, se hará con la maquinaria adecuada para tal fin.

La estructura del pavimento terminará con carpeta asfáltica, que es una mezcla en “frío” de betún asfáltico, agregados debidamente graduados y relleno mineral que, una vez colocada y enfriada, se constituirá en una capa semirígida capaz de soportar el tránsito.

La dosificación o fórmula de la mezcla asfáltica para los efectos de este expediente técnico así como los regímenes de temperaturas de mezclado y de colocación que se pretenda utilizar, serán presentados a la Supervisión con cantidades o porcentajes definidos y únicos. En esta fórmula la mezcla podrá ser aceptada o en su defecto se fijará una nueva que podrá tener coincidencias parciales con la presentada por el contratista; el Supervisor además solicitará al Contratista el análisis químico del asfalto RC-250, realizando la correspondiente toma de muestra in situ antes de proceder a realizar la mezcla asfáltica.

El material bituminoso que se usará en la preparación de la mezcla en planta, será un asfalto líquido de las siguientes características:

Penetración (0.01 mm. – 25 C – 100 gr. – 5 seg.)		80 – 120

Ductibilidad (en cm. a 25 cm.)				100 min. C

Punto de inflamación capa abierta			80 min. F

Viscosidad Furol es 140 F				100 F – 200 F máx.

El agregado mineral estará compuesto por granos gruesos, finos y además un relleno mineral (filler).

Los agregados gruesos estarán constituidos por piedra, grava chancada y eventualmente por materiales naturales que se presenten en estado fracturado o muy anguloso, con textura superficial rugosa. Quedarán retenidos en la malla N° 8 y estarán limpios, es decir, sin recubrimientos de arcilla, limo u otras sustancias perjudiciales, así como terrones de arcilla y otros agregados de material fino.

Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Porcentaje de desgaste “Los Ángeles”

AASHTO T-96 (ASTM C131)					40% máx.

Durabilidad; desgaste por el asfalto de sodio durante 5

Ciclos AASHTO T-104 (ASTM C88)				12% máx.

Los agregados finos, o material que pase la malla N° 8 serán obtenidos por el machaqueo de piedras o gravas, o también arenas naturales de granos angulosos. Como en todos los casos, el agregado se presentará limpio, es decir, que sus partículas no estarán recubiertas de arcilla limosa u otras sustancias perjudiciales, ni contendrá grumos de arcilla u otros aglomerados de material fino. Tendrá en el ensayo de durabilidad un desgaste por la acción del sulfato de sodio durante 5 ciclos (AASHTO T-104 o ASTM C88) no mayor de 12%. El relleno mineral (“filler”) estará compuesto por partículas muy finas de caliza, cal apagada, cemento portland u otra sustancia mineral no plástica, que se presentará seca y sin grumos. El material cumplirá con los siguientes requerimientos mínimos de granulometría.

| MALLA | % QUE PASA (EN PESO) |
| --- | --- |
| N° 30 | 100 |
| N° 100 | 90 |
| N° 200 | 65 |

La fracción del “filler” y de los agregados que pase la malla N° 200 que se denomina polvo mineral, no tendrá características plásticas:

El agregado que resulte de combinar o mezclar los agregados gruesos, finos y el “filler”, debe cumplir con la gradación de las mezclas tipo 1Va, 1Vb o 1Vc de las recomendadas por el instituto del asfalto siguientes:

| TAMAÑO DE LA MMALA ABERTURA CUADRADA | % QUE PASA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO 1 Va | TIPO 1 Vb | TIPO 1 Vc |
| 1” | ---- | ---- | 100 |
| ¾” | ---- | 100 | 80 – 100 |
| ½” | 100 | 80 – 100 | ---- |
| 3/8” | 80 – 100 | 70 – 90 | 60 – 80 |
| N° 4 | 55 – 75 | 50 – 70 | 48 – 65 |
| N° 8 | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 |
| N° 30 | 18 – 29 | 18 – 29 | 19 – 30 |
| N° 50 | 13 – 23 | 13 – 23 | 13 – 23 |
| N° 100 | 8 – 16 | 4 – 16 | 7 – 15 |
| N° 200 | 4 – 10 | 4 – 10 | 0 - 8 |
| TAMAÑO MÁXIMO | ½” | ¾” | 1” |

La cantidad de asfalto en la mezcla será determinada utilizando el método “Marshall” y debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:

| Número de golpes de compactación en cada extremo de la probeta Estabilidad; en libras Fluencia, 0.01” Vacíos en la mezcla, en % Vacíos llenos de asfalto, en % | 8 mín. 3 mín. 75 mín. | 50 800 18 máx. 5 máx. 85 máx. |
| --- | --- | --- |

Las tolerancias admitidas en las mezclas son las siguientes:

| TAMAÑO DE LA MALLA | VARIACIÓN PERMISIBLE EN % EN PESO DE LA MEZCLA TOTAL |
| --- | --- |
| N° 4 o mayor N° 8 N° 30 N° 200 Asfalto | 5.0 aprox. 4.0 aprox. 3.0 aprox. 1.0 aprox. 0.3 aprox. |

La mezcla asfáltica será producida en plantas continuas e intermitentes con agregados cuya humedad no exceda el 1.5%. La colocación y distribución se hará en forma manual complementado con un acomodo y rastrillado y que se garantice un esparcido de la mezcla en volumen, espesor y densidad de capa uniforme.

La compactación de la carpeta se deberá llevar a cabo inmediatamente después de que la mezcla haya sido distribuida uniformemente, teniendo en cuenta que solo durante el primer compactado se permitirá rectificar cualquier irregularidad en el acabado.

La compactación se realizará con plancha vibradora.

El número de pasadas del equipo de compactación será tal que garantice el 95% de la densidad lograda en el laboratorio. Las juntas de construcción serán perpendiculares al eje de la vía y tendrán el borde vertical. La unión de una capa nueva con una ya compactada se realizará previa impregnación de la junta con asfalto.

Los controles de calidad de los componentes de la mezcla asfáltica misma serán de responsabilidad de su proveedor, que deberá aportar los respectivos certificados que aseguran las características del producto terminado, tales como:

  - De los agregados minerales: granulometría, abrasión durabilidad, equivalente de arena.

  - Cemento asfáltico: penetración, viscosidad, punto de inflamación.

  - De mezcla en planta: cantidades de los componentes temperatura de mezcla, estabilidad, flujo, vacíos del ensayo “Marshall”, tiempo de amasado.

Para verificar la calidad de la obra se efectuarán los controles de temperatura de aplicación, espesor de la carpeta, compactación, acabado y juntas.

Las frecuencias de estas certificaciones y controles serán determinadas en cada caso por la supervisión.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método de medición se hará por Metros Cuadrados (m2), de Carpeta Asfáltica, resultante del producto del ancho de la vía por su longitud efectiva. En forma similar se procede con las áreas a parchar.

BASE DE PAGO

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados de acuerdo al Análisis de los Precios Unitarios respectivos, por Metro Cuadrado (m2), de carpeta asfáltica en frío e = 2”, preparada, transportada, esparcida y compactada, aceptada por el Ingeniero Supervisor. Este precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### 1.4.3	BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO

DESCRIPCIÓN

Esta partida está destinada a la preparación de la superficie donde se colocará la carpeta asfáltica, es decir dejarla libre del polvo, residuos sueltos y demás material inadecuados y perjudiciales para el trabajo, empleando para tal fin barredoras o sopladoras mecánicas en sitios accesibles a ellas y escobas manuales donde aquéllas no puedan acceder, a fin de dejar la superficie completamente limpia, libre de polvo, aceites, materia orgánica o cualquier otro material que pueda dificultar la adherencia del bitumen.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método de medición se hará por metros cuadrados de superficie barrida resultante del producto de la longitud real medida a lo largo del eje del trabajo por el ancho especificado en los planos u ordenado por el supervisor. No se medirá ninguna área por fuera de tales límites.

Base de Pago

Los trabajos de esta partida serán cancelados según el Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (M2), de área barrida, aceptado por el Ingeniero Supervisor. Este precio y pago constituirá compensación completa, considerando el equipo, material, mano de obra incluyendo Leyes Sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida

### 1.4.4 	RIEGO DE LIGA CON RC-250 PARA RECAPEO

Esta partida se refiere a la aplicación, mediante riego con maquinaria (camión imprimador), de asfalto diluido del tipo “cutback” sobre la superficie asfáltica.

La calidad y cantidad de asfalto será la necesaria para cumplir los siguientes fines:

- Impermeabilizar la superficie de la carpeta asfáltica existente.

- Recubrir y unir las partículas sueltas de la superficie.

- Propiciar la adherencia.

Se utilizará asfalto diluido de curado medio (MC) en los grados 30 ó 70 (designación AASHTO M-82-75)

El riego de liga se efectuará cuando la superficie asfáltica esté preparada, es decir, cuando esté libre de partículas o de suelo suelto. Para la limpieza de la superficie se empleará una barredora mecánica o soplador según sea necesario.

La operación de riego de liga deberá empezar cuando la temperatura superficial a la sombra sea de más de 13 °C en descenso. Se suspenderá la operación en tiempo brumoso o lluvioso.

La aplicación del material bituminoso deberá hacerse de tal manera que se garantice un esparcido uniforme y continúo utilizando un distribuidor que estará equipado con una manguera auxiliar de boquillas esparcidoras.

La cantidad de asfalto por unidad de área será definida con la supervisión de acuerdo a la calidad de la base y será de 0.11 gal/m2.

La temperatura de aplicación del riego estará comprendida, según el tipo de asfalto a usarse, dentro de los siguientes intervalos:

MC – 30                                                                   21 °C – 60 °C

MCII-70                                                                    43 °C – 85 °C

(RC – 250)                                                               25 °C – 70 °C

Durante la operación de riego se deberán tomar las providencias necesarias para evitar que estructuras, edificaciones o árboles adyacentes al área por regar sean salpicados por el asfalto.

El material bituminoso deberá ser enteramente absorbido por la superficie de la base. Si en el término de 24 horas esto no ocurriese, la supervisión podrá disponer un tiempo mayor de curado.

Cualquier exceso de asfalto al término del tiempo del curado, deberá secarse, esparciendo sobre su superficie área limpia, excenta de vegetales y otras materias indeseables, cuya gradación correspondiente reúna a los requisitos del agregado tamaño N°10 de las normas AASHTO M-43054 (ASIM D-448-54), la superficie así imprimada curada y secada, deberá permanecer en esta condición hasta que se aplique la capa de rodamiento, no debiéndose permitir el tránsito hasta entonces. En caso de daños en la superficie debido e la inobservancia de esta recomendación, ésta deberá ser reparada antes de la colocación de la capa de rodadura.

Para verificar la calidad del material bituminoso deberá ser examinado en el laboratorio y evaluado teniendo en cuenta las especificaciones recomendadas por el Instituto del Asfalto. En caso que el asfalto liquido preparado fuera previsto por una planta especial se deberá contar con un certificado de laboratorio que confirme las características del material.

En el procedimiento constructivo, se observará entre otros, los siguientes cuidados que serán material de verificación:

- La temperatura de aplicación estará de acuerdo con lo especificado según el tipo de asfalto líquido.

- La cantidad de material esparcido por unidad de área será la determinada con la supervisión de acuerdo al tipo de superficie; y será controlada colocando en la franja de riego de algunos recipientes de peso y áreas conocidos.

- La frecuencia de estos controles, verificaciones o modificaciones por la supervisión, se efectuará de manera tal y especial al inicio de las jornadas de trabajo de imprimación.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método de medición se hará por metros cuadrados de superficie de riego asfáltico resultante del producto del ancho por la longitud efectiva de las áreas de parches.

BASE DE PAGOS

Los trabajos de esta partida serán cancelados por Metro cuadrado (m2), de riego de liga aceptado por el Ingeniero Supervisor. En las áreas a parchar se tendrá en cuenta la dificultad para la ejecución de estos trabajos. Este precio y pago constituirá compensación completa por el riego de liga, considerando el equipo, material, mano de obra incluyendo Leyes Sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida.

### 1.4.5. 	CARPETA ASFALTICA CON RC-250, e=2” EN RECAPEO

Cuando se trate de zonas donde es posible el uso de maquinaria, la carpeta asfáltica en frío    e = 2”, se hará con la maquinaria adecuada para tal fin.

La estructura del pavimento terminará con carpeta asfáltica, que es una mezcla en “frío” de betún asfáltico, agregados debidamente graduados y relleno mineral que, una vez colocada y enfriada, se constituirá en una capa semirígida capaz de soportar el tránsito.

La dosificación o fórmula de la mezcla asfáltica para los efectos de este expediente técnico así como los regímenes de temperaturas de mezclado y de colocación que se pretenda utilizar, serán presentados a la Supervisión con cantidades o porcentajes definidos y únicos. En esta fórmula la mezcla podrá ser aceptada o en su defecto se fijará una nueva que podrá tener coincidencias parciales con la presentada por el contratista; el Supervisor además solicitará al Contratista el análisis químico del asfalto RC-250, realizando la correspondiente toma de muestra in situ antes de proceder a realizar la mezcla asfáltica.

El material bituminoso que se usará en la preparación de la mezcla en planta, será un asfalto líquido de las siguientes características:

Penetración (0.01 mm. – 25 C – 100 gr. – 5 seg.)		80 – 120

Ductibilidad (en cm. a 25 cm.)				100 min. C

Punto de inflamación capa abierta			80 min. F

Viscosidad Furol es 140 F				100 F – 200 F máx.

El agregado mineral estará compuesto por granos gruesos, finos y además un relleno mineral (filler).

Los agregados gruesos estarán constituidos por piedra, grava chancada y eventualmente por materiales naturales que se presenten en estado fracturado o muy anguloso, con textura superficial rugosa. Quedarán retenidos en la malla N° 8 y estarán limpios, es decir, sin recubrimientos de arcilla, limo u otras sustancias perjudiciales, así como terrones de arcilla y otros agregados de material fino.

Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Porcentaje de desgaste “Los Ángeles”

AASHTO T-96 (ASTM C131)					40% máx.

Durabilidad; desgaste por el asfalto de sodio durante 5

Ciclos AASHTO T-104 (ASTM C88)				12% máx.

Los agregados finos, o material que pase la malla N° 8 serán obtenidos por el machaqueo de piedras o gravas, o también arenas naturales de granos angulosos. Como en todos los casos, el agregado se presentará limpio, es decir, que sus partículas no estarán recubiertas de arcilla limosa u otras sustancias perjudiciales, ni contendrá grumos de arcilla u otros aglomerados de material fino. Tendrá en el ensayo de durabilidad un desgaste por la acción del sulfato de sodio durante 5 ciclos (AASHTO T-104 o ASTM C88) no mayor de 12%. El relleno mineral (“filler”) estará compuesto por partículas muy finas de caliza, cal apagada, cemento portland u otra sustancia mineral no plástica, que se presentará seca y sin grumos. El material cumplirá con los siguientes requerimientos mínimos de granulometría.

| MALLA | % QUE PASA (EN PESO) |
| --- | --- |
| N° 30 | 100 |
| N° 100 | 90 |
| N° 200 | 65 |

La fracción del “filler” y de los agregados que pase la malla N° 200 que se denomina polvo mineral, no tendrá características plásticas:

El agregado que resulte de combinar o mezclar los agregados gruesos, finos y el “filler”, debe cumplir con la gradación de las mezclas tipo 1Va, 1Vb o 1Vc de las recomendadas por el instituto del asfalto siguientes:

| TAMAÑO DE LA MMALA ABERTURA CUADRADA | % QUE PASA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO 1 Va | TIPO 1 Vb | TIPO 1 Vc |
| 1” | ---- | ---- | 100 |
| ¾” | ---- | 100 | 80 – 100 |
| ½” | 100 | 80 – 100 | ---- |
| 3/8” | 80 – 100 | 70 – 90 | 60 – 80 |
| N° 4 | 55 – 75 | 50 – 70 | 48 – 65 |
| N° 8 | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 |
| N° 30 | 18 – 29 | 18 – 29 | 19 – 30 |
| N° 50 | 13 – 23 | 13 – 23 | 13 – 23 |
| N° 100 | 8 – 16 | 4 – 16 | 7 – 15 |
| N° 200 | 4 – 10 | 4 – 10 | 0 - 8 |
| TAMAÑO MÁXIMO | ½” | ¾” | 1” |

La cantidad de asfalto en la mezcla será determinada utilizando el método “Marshall” y debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:

| Número de golpes de compactación en cada extremo de la probeta Estabilidad; en libras Fluencia, 0.01” Vacíos en la mezcla, en % Vacíos llenos de asfalto, en % | 8 mín. 3 mín. 75 mín. | 50 800 18 máx. 5 máx. 85 máx. |
| --- | --- | --- |

Las tolerancias admitidas en las mezclas son las siguientes:

| TAMAÑO DE LA MALLA | VARIACIÓN PERMISIBLE EN % EN PESO DE LA MEZCLA TOTAL |
| --- | --- |
| N° 4 o mayor N° 8 N° 30 N° 200 Asfalto | 5.0 aprox. 4.0 aprox. 3.0 aprox. 1.0 aprox. 0.3 aprox. |

La mezcla asfáltica será producida en plantas continuas e intermitentes con agregados cuya humedad no exceda el 1.5%. La colocación y distribución se hará en forma manual complementado con un acomodo y rastrillado y que se garantice un esparcido de la mezcla en volumen, espesor y densidad de capa uniforme.

La compactación de la carpeta se deberá llevar a cabo inmediatamente después de que la mezcla haya sido distribuida uniformemente, teniendo en cuenta que solo durante el primer compactado se permitirá rectificar cualquier irregularidad en el acabado.

La compactación se realizará con plancha vibradora.

El número de pasadas del equipo de compactación será tal que garantice el 95% de la densidad lograda en el laboratorio. Las juntas de construcción serán perpendiculares al eje de la vía y tendrán el borde vertical. La unión de una capa nueva con una ya compactada se realizará previa impregnación de la junta con asfalto.

Los controles de calidad de los componentes de la mezcla asfáltica misma serán de responsabilidad de su proveedor, que deberá aportar los respectivos certificados que aseguran las características del producto terminado, tales como:

  - De los agregados minerales: granulometría, abrasión durabilidad, equivalente de arena.

  - Cemento asfáltico: penetración, viscosidad, punto de inflamación.

  - De mezcla en planta: cantidades de los componentes temperatura de mezcla, estabilidad, flujo, vacíos del ensayo “Marshall”, tiempo de amasado.

Para verificar la calidad de la obra se efectuarán los controles de temperatura de aplicación, espesor de la carpeta, compactación, acabado y juntas.

Las frecuencias de estas certificaciones y controles serán determinadas en cada caso por la supervisión.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método de medición se hará por Metros Cuadrados (m2), de Carpeta Asfáltica, resultante del producto del ancho de la vía por su longitud efectiva. En forma similar se procede con las áreas a parchar.

BASE DE PAGO

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados de acuerdo al Análisis de los Precios Unitarios respectivos, por Metro Cuadrado (m2), de carpeta asfáltica en frío e = 2”, preparada, transportada, esparcida y compactada, aceptada por el Ingeniero Supervisor. Este precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

## VARIOS

### 1.5.1	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación, consolidación y acabado de una mezcla de concreto hidráulico como estructura sin refuerzo; el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción y nivelación de las tapas de concreto de los buzones de acuerdo con los alineamientos, cotas de rasante, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto y con estas especificaciones. La calidad de concreto a preparar es la que permita alcanzar una resistencia cilíndrica de f’c=210 kg/cm2 de acuerdo de diseño.

MATERIALES

Los materiales confortantes serán Cemento, Agregado Grueso, Agregado Fino, que permitan obtener un concreto de calidad f´c = 210 kg/cm2

METODO DE MEDICION

Esta partida se medirá en (UND).

BASE DE PAGO

Esta partida se medirá en (UND), aceptado de acuerdo a lo especificado en dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida

### 1.5.2	LIMPIEZA DE FINAL DE OBRA

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la limpieza final y total de la obra afín de ser recepcionada.

MATERIALES

Los materiales utilizados son los necesarios para esta tarea

METODO DE MEDICION

Esta partida se medirá en (M2).

BASE DE PAGO

Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo especificado en dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.

# BUENOS AIRES SECTOR NORTE

## TRABAJOS PRELIMINARES:

### 1.1.1	REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO

DESCRIPCIÓN

El ejecutor contará con una brigada de topografía completa y permanente hasta el final de la obra la misma que se encargará de controlar la información indicada en los planos.

El Replanteo del Diseño Geométrico consiste en llevar al terreno los ejes, niveles, progresivas, secciones establecidos en los planos, también incluye una nivelación cerrada de los BMs. colocándose las plantillas de corte de la sub-rasante para la ejecución de los trabajos, esta labor será de asistencia durante la ejecución de la obra.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Esta partida se medirá por (M2).

BASE DE PAGO

El pago por este concepto será por (M2) y dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.

## MOVIMIENTOS DE TIERRA:

### 1.2.1	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, e= 2”

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la demolición de la carpeta asfáltica en las pistas de las calles especificadas en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

Estos trabajos se medirán por Metro Cuadrado, resultante del producto de la longitud por el ancho del sector a demoler.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (m²) de carpeta asfáltica a demoler, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### 1.2.2	CORTE A NIVEL DE BASE CON MAQUINARIA h=35cm

DESCRIPCION

Consiste en el corte y extracción en todo el ancho y largo que corresponde a las explanaciones proyectadas para la construcción de las pistas en el área del pavimento existente hasta alcanzar los niveles exigidos en las secciones transversales de diseño de la base. Incluirá el volumen de corte de elementos sueltos o dispersos que hubiera o fuera necesario recoger dentro de los límites de la vía según necesidades del trabajo.

El corte de terreno en estos tramos será manual, ya que son ampliaciones de anchos cortos de la vía existente, de acuerdo al respectivo análisis de precios a suma alzada y será hasta el nivel correspondiente a la sub-rasante.

Para la ejecución de esta partida se empleará tractor de oruga u otra maquinaria aprobada previamente por Supervisión o el Inspección de Obra, debiendo tener especial cuidado con los niveles de corte a fin de no tener sobre excavación, caso contrario será rellenado con material de préstamo de mejor calidad que el encontrado a cuenta del contratista.

Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios públicos, tales como redes de agua, desagüe y alcantarillado; cables eléctricos y de teléfono; canales; postes de alumbrado público y de teléfono; etc.

En caso de producirse daños, el contratista deberá realizar las reparaciones por su cuenta y de acuerdo con las entidades propietarias o administradoras de los servicios en referencia. Los trabajos en reparación que hubiera necesidad de efectuar, se realizarán en el lapso más breve posible. El material proveniente de los cortes que no sea reutilizable deberá ser retirado para seguridad y limpieza de trabajo.

METODO DE MEDICION

Esta partida se medirá por (M3).

BASE DE PAGO

Los trabajos de esta partida se pagarán de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios respectivos, por Metro Cúbico (m3), de corte de terreno natural a nivel de base, manual, previa aprobación por parte de la Entidad. Entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### 1.2.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA

DESCRIPCION

Consiste en el carguío y transporte desde obra del material proveniente de los cortes para alcanzar los niveles de Sub-rasante y otros que fueran necesarios y la descarga, acondicionamiento y extendido del material en lugares autorizados; se contara con un cargador frontal para el carguío y con tractor u otra maquinaria para el extendido del material en la zona de recepción.

METODO DE MEDICION

Esta partida se medirá por (M3)

BASE DE PAGO

El material de corte y todo material eliminado se medirán en (M3), cuyo control será responsabilidad del Ingeniero Inspector o Supervisor, dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.

## BASE Y SUB BASE:

### 1.3.1	PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

DESCRIPCION

Este trabajo comprende el conjunto de actividades de escarificado, perfilado, nivelación y compactación de la sub-rasante en todos los sectores donde se realizó cortes, con la finalidad de uniformizar la superficie y permitir la colocación adecuada del material que servirá para mejoramiento de la superficie, respetando lo indicado en los planos en su alineamiento, niveles y secciones transversales.

Antes de iniciar el perfilado en zonas de corte se requiere la aprobación, por parte del Supervisor, de los trabajos de trazo, replanteo, limpieza y excavación para las explanaciones.

Al alcanzar el nivel de la subrasante, se procederá a efectuar el escarificado de la subrasante en las zonas de corte, hasta una profundidad de 15 cm por debajo del nivel de subrasante de replanteo, y se procederá a eliminar las piedras mayores de 3” de diámetro previo a la conformación (riego y batido), perfilado y compactado. El Contratista suministrara y usara las plantillas, para el control de anchos y cotas. La cota de cualquier punto de la subrasante perfilada no deberá variar en más de 10 mm con respecto a la cota de replanteo aprobada.

En ningún caso se colocará capa de base de superficie o pavimento alguno sobre una subrasante barrosa, tampoco se permitirá el almacenaje o amontonamiento de materiales sobre la subrasante.

COMPACTACION

La humedad de compactación no deberá variar en +- 2% del óptimo contenido de humedad a fin de lograr los porcentajes de compactación especificados.

La compactación se realizará con un rodillo vibratorio liso de 10 Ton., cuyas características de peso y eficiencia serán comprobadas por la Supervisión.

La compactación se realiza hasta lograr como mínimo el 95% de la máxima densidad seca (Proctor Modificado AASHO T–180, NTP 339.141:1999) y se comprobará según la frecuencia que resulte mayor, indicada en la tabla siguiente.

| Tipo de Vía | Nro. de controles en la sub rasante por cada 100m de vía para grado de compactación y CBR In – Situ. |
| --- | --- |
| Expresas | 4 |
| Arteriales | 3 |
| Colectoras | 2 |
| Locales | 1 |

Y además se tendrán en cuenta los controles indicados en la Norma de Pavimentos Urbanos:

- La densidad de la subrasante compactada se definirá sobre un mínimo de seis (6) determinaciones, en sitios elegidos al azar con una frecuencia de una (1) cada 250 m2 de plataforma terminada y compactada

- Las densidades individuales del lote (Di) deben ser, como mínimo, el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad en el ensayo proctor modificado de referencia (De).

Di >= 0.95 De

ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

· 	Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos para la ejecución de los trabajos.

- 	Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.

- 	Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el Contratista.

- 	Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.

- 	Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas.

- 	Comprobar que toda superficie de la subrasante quede limpia y libre de materia orgánica.

- 	Verificar la compactación de la subrasante.

-	Medir las áreas de trabajo ejecutado por el Contratista en acuerdo a la presente especificación.

El trabajo de perfilado, nivelación y compactación de la sub-rasante en zonas de corte, se dará por terminado y aceptado cuando el alineamiento, el perfil, la sección y la compactación de la subrasante estén de acuerdo con los planos del proyecto, con estas especificaciones y las instrucciones del Supervisor

La distancia entre el eje del proyecto y el borde, no será menor que la distancia señalada en los planos o modificada por el Supervisor.

La cota de cualquier punto de la subrasante conformada y terminada no deberá variar en más de diez milímetros (10mm) con respecto a la cota proyectada.

Todas las deficiencias que excedan las tolerancias mencionadas deberán ser corregidas por el Contratista, a su costo, a plena satisfacción del Supervisión.

METODO DE MEDICION

Se medirá el área efectiva a perfilar y compactar en M2, lo que resulta multiplicando la longitud por el ancho completo de la plataforma.

BASE DE PAGO

Los trabajos comprendidos serán pagados de acuerdo al Análisis de Precios Unitarios respectivos, por Metro cuadrado (m²) de perfilado y compactado en zona de corte (Preparación de subrasante), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### 1.3.2.	SUB BASE DE HORMIGON E=0.15 M

DESCRIPCIÓN

Esta partida consiste de una capa de fundación de hormigón, que se coloca sobre una superficie preparada. Incluye el suministro, transporte, colocación y compactación del material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

El Supervisor sólo autorizará la colocación del hormigón, cuando la superficie sobre la cual debe asentarse, cumpla con sus respectivas especificaciones, así como de las cotas, alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor. Cualquier diferencia que exceda las tolerancias especificadas, serán corregidas por el Contratista, a su costo y riesgo y con la aprobación del Supervisor.

COLOCACION Y EXTENDIDO

El Contratista deberá transportar y colocar el material, de tal modo que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente.

El material de la capa de sub base será colocado sobre una superficie debidamente preparada, perfilada y compactada. El material será esparcido en una capa uniforme y sin segregación de tamaño, con un espesor suelto tal que la capa tenga, después de ser compactada, el espesor de 20 cm. requerido. Se efectuará el extendido con equipo mecánico apropiado o desde vehículos en movimiento equipados de manera que sea esparcido en hileras, si el equipo así lo requiere.

No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado los controles topográficos y de compactación aprobados por el Supervisor en la capa precedente.

COMPACTACION

El ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo de, siempre que se determine que el empleo de tales equipos alternativos producirá fehacientemente densidades de no menos del 100% de lo especificado. El permiso del Supervisor para usar un equipo de compactación diferente deberá otorgarse por escrito y se ha de indicar las condiciones bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado.

EXIGENCIAS DEL ESPESOR

El espesor de la Sub-base terminada no deberá diferir en +/- 1 cm. con respecto a la cota proyectada. Inmediatamente después de la compactación final, el espesor deberá medirse en uno o más puntos, cada 100 m. lineales (o menos) de la misma. Las mediciones deberán hacerse por medio de perforación de ensayos u otros métodos aprobados.

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Supervisor en lugares tomados al azar, dentro de cada sección de 100 m. (o menos) de tal manera que se evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continua sin desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Supervisor, llegando a un máximo de 300 m. con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos, mayor de la admitida por la tolerancia, se harán mediciones adicionales a distancias aproximadas a 10 m. hasta que se compruebe que el espesor se encuentra entre los límites autorizados, cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida, deberá corregirse removiendo o agregando material, según sea necesario, conformando y compactando luego dicha zona en la forma especificada.

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor de la sub-base y la operación de su rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte del Ejecutor bajo el control de Supervisor.

METODO DE MEDICION

La base se medirá en Metro Cuadrado (m2), conformado y compactado en su posición final, obtenido del ancho promedio de la sub base de acuerdo a su espesor, por la longitud, según lo indicado en los planos y aceptados por el Ingeniero Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado (m2), para la partida Sub base de hormigón E=0.15M, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida y cubrirá los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos incluyendo leyes sociales, herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos

### 1.3.3	BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA

DESCRIPCIÓN

Esta partida consiste de una capa de fundación compuesta de material granular, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados, que se colocan sobre una superficie preparada. Los materiales aprobados son provenientes de canteras u otras fuentes. Incluye el suministro, transporte, colocación y compactación del material, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor.

MATERIALES

El material para la capa base de grava o piedra triturada, consistirá de partículas durables o fragmentos de piedra o grava y un rellenado de arena u otro material de partículas finas, la porción de material retenido en el tamiz Nº4 será llamado agregado grueso y aquella porción que pasa por el tamiz Nº4 será llamado agregado fino. No menos del 25% en peso de las partículas de agregados gruesos deben tener por lo menos una cara de fractura. El material compuesto para la capa de base, debe estar libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará en lo posible una granulometría lisa continúa y bien graduada.

El material de tamaño excesivo (mayor que 2”) que se haya encontrado, será retirado por tamizado o triturado hasta obtener el tamaño requerido, según elijan los ejecutores.

El material de base deberá cumplir con las siguientes características físico-mecánicas:

- Abrasión (ASTM C-131)				Máximo 50%

- Valor Relativo de soporte C.B.R(ASTM D-1883) (1)	Mínimo 40%

- Límite Líquido (ASTM D-4318)				Máximo 25%

- Índice Plástico (ASTM D-4318)				Máximo 6%

- Equivalente de arena (ASTM D-2419)			Mínimo 25%

- Sales solubles totales					Máximo 1%

- Partículas chatas y alargadas (ASTM D-4791)		Máximo 20%

- Caras de fractura (ASTM D-5821)			Mínimo 25%

- Porcentajes de compactación del Proctor

Modificado (ASTM D-1557)				Mínimo 100%

- Variación en el contenido óptimo de

Humedad del Proctor Modificado			+/- 1,5%

(1) referido al 100% de la mds y una penetración de carga de 0.1”(2.5mm)

Además, el material deberá ajustarse a uno de los usos granulométricos dados en la siguiente tabla:

|  | TAMIZ | PORCENTAJE QUE PASA EN PESO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASTM | GRADACION A | GRADACION B | GRADACION C | GRADACION D |
|  | 2" ( 50.00 mm ) | 100 | 100 | .---. | .---. |
|  | 1" ( 25.00 mm ) | .---. | 75 - 95 | 100 | 100 |
|  | 3/8" ( 9.50 mm ) | 30 - 65 | 40 - 75 | 50 - 85 | 60 – 100 |
|  | Nº 4 ( 4.75 mm ) | 25 - 55 | 30 - 50 | 35 - 55 | 50 – 85 |
|  | Nº10 ( 2.00 mm ) | 15 - 40 | 20 - 45 | 25 - 50 | 40 – 70 |
|  | Nº 40 ( 4.25 mm ) | .8 - 20 | 15 - 30 | 15 - 30 | 25 – 45 |
|  | Nº 200 ( 75 mm ) | .2 - 8 | .5 - 15 | .5 - 15 | .8 – 15 |

Fuente: ASTM D 1241

Notas: (1) La curva de Gradación “A” deberá emplearse en zonas cuya altitud sea igual o superior a

3000 msnm.

A fin de prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por especificaciones, el material producido para esta partida debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites del huso respectivo, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa.

CONTROL DE CALIDAD

Durante el proceso constructivo deberá efectuarse el control de calidad de los materiales de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

- Cada 750 m³  se efectuará un control de granulometría (ASTM D-422)

- Cada 750 m³  se efectuarán un ensayo de Límite Líquido (ASTM D-4318)

- Cada 750 m³  se efectuarán un ensayo de Límite Plástico (ASTM D-4318)

- Cada 750 m³  se determinará un índice de Plasticidad (ASTM D-4318)

- Cada 2,000 m³  se efectuará un ensayo de Equivalente de arena (ASTM D-2419)

- Cada 2,000 m³  se efectuará un ensayo de Abrasión (ASTM C-131)

- Cada 2,000 m³  se efectuará un ensayo de C.B.R. (ASTM D-1883)

- Cada 1000 m³se efectuará un ensayo de % de caras fracturadas (ASTM D-5821).

- Cada 1000 m³ se efectuará uno de partículas chatas y  alargadas (ASTM D-4791)

- Cada 250 m2 se efectuará un ensayo Compactación (ASTM D-1556, ASTM D-2922)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE

El Supervisor sólo autorizará la colocación de material de base granular, cuando la superficie sobre la cual debe asentarse, tenga la densidad establecida las presentes especificaciones, así como de las cotas, alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del Proyecto y aprobados por el Supervisor. Además, deberá estar concluida la construcción de las cunetas, desagües y filtros necesarios para el drenaje de la calzada de corresponder. Cualquier diferencia que exceda las tolerancias especificadas, serán corregidas por el Contratista, a su costo y riesgo y con la aprobación del Supervisor.

COLOCACION Y EXTENDIDO

El Contratista deberá transportar y colocar el material, de tal modo que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente.

El material de la capa de sub base será colocado sobre una superficie debidamente preparada, perfilada y compactada. El material granular será esparcido en una capa uniforme y sin segregación de tamaño, con un espesor suelto tal que la capa tenga, después de ser compactada, el espesor de 20 cm. requerido. Se efectuará el extendido con equipo mecánico apropiado o desde vehículos en movimiento equipados de manera que sea esparcido en hileras, si el equipo así lo requiere.

No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado los controles topográficos y de compactación aprobados por el Supervisor en la capa precedente.

DISTRIBUCION Y MEZCLA DEL MATERIAL

Después de que el material de base ha sido esparcido, será mezclado por medio de una cuchilla de motoniveladora en toda la profundidad de la capa, llevando alternadamente hacia el centro y hacia la orilla de la calzada.

Una niveladora de cuchilla con un peso mínimo de 3 toneladas y que tenga una cuchilla de por lo menos un ancho de 2,50 m. de longitud y una distancia entre ejes no menor de 4,50 m, será usada para la mezcla. Se regará el material durante la mezcla cuando sea necesario o así lo ordene la Supervisión de Obra.

Cuando la mezcla esté ya uniforme, será otra vez esparcida y perfilada hasta obtener la sección transversal que se muestra en los planos.

La adición de agua, puede efectuarse en planta o en pista siempre y cuando la humedad de compactación se encuentre entre los rangos establecidos.

COMPACTACION

Inmediatamente después de terminada la distribución y emparejamiento del material, cada capa de éste deberá compactarse en su ancho total por medio de rodillo liso vibratorio autopropulsado de 10-12 toneladas de peso mínimo y cada 400 m². de material, medidos después de la conformación, deberán ser sometidos por lo menos a una hora de rodillado continuo.

Dicho rodillado deberá progresar gradualmente, desde los costados de la vía hacia el centro, en el sentido paralelo el eje del camino y deberá continuar así hasta que toda la superficie haya recibido ese tratamiento. Cualquier irregularidad o depresión que surja durante la compactación, deberá corregirse aflojando el material en estos sitios y agregando o quitando el mismo, hasta que la superficie resulte pareja y uniforme.

En las curvas, colectores, muros y en todos los sitios no accesibles al rodillo, el material de base deberá compactarse íntegramente mediante el empleo de apisonadores mecánicos. El material será tratado con niveladora y rodillo hasta que se haya obtenido una superficie lisa y pareja.

La cantidad de cilindrado y apisonado arriba indicada se considerará la mínima necesaria, para obtener una compactación adecuada. Durante el progreso de la operación, el Supervisor deberá efectuar ensayos de control de densidad humedad de acuerdo al método ASTM D-1556, efectuando una prueba cada 100 m. por carril conformado y si el mismo comprueba que la densidad resulta inferior al 100% de la densidad máxima determinada en el laboratorio en el ensayo ASTM D-1557, el Ejecutor deberá completar el rodillado o apisonado adicional, en la cantidad que fuese necesaria para obtener la densidad señalada. Se podrán utilizar otros tipos de ensayos para determinar la densidad de la obra, a los efectos y control adicional, después de obtener los valores de densidad determinados por el método ASTM D-1556.

El ingeniero podrá autorizar la compactación mediante el empleo de otros tipos de equipo arriba especificados, siempre que se determine que el empleo de tales equipos alternativos producirá fehacientemente densidades de no menos del 100% de lo especificado. El permiso del Supervisor para usar un equipo de compactación diferente deberá otorgarse por escrito y se ha de indicar las condiciones bajo las cuales el equipo deberá ser utilizado.

EXIGENCIAS DEL ESPESOR

El espesor de la Sub-base terminada no deberá diferir en +/- 1 cm. con respecto a la cota proyectada. Inmediatamente después de la compactación final de la base, el espesor deberá medirse en uno o más puntos, cada 100 m. lineales (o menos) de la misma. Las mediciones deberán hacerse por medio de perforación de ensayos u otros métodos aprobados.

Los puntos para la medición serán seleccionados por el Supervisor en lugares tomados al azar, dentro de cada sección de 100 m. (o menos) de tal manera que se evite una distribución regular de los mismos. A medida que la obra continua sin desviación en cuanto al espesor, más allá de las tolerancias admitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse a criterio del Supervisor, llegando a un máximo de 300 m. con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos, mayor de la admitida por la tolerancia, se harán mediciones adicionales a distancias aproximadas a 10 m. hasta que se compruebe que el espesor se encuentra entre los límites autorizados, cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida, deberá corregirse removiendo o agregando material, según sea necesario, conformando y compactando luego dicha zona en la forma especificada.

Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor de la sub-base y la operación de su rellenado con materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte del Ejecutor bajo el control de Supervisor.

METODO DE MEDICION

La base se medirá en Metro Cuadrado (m2), conformado y compactado en su posición final, obtenido del ancho promedio de la base de acuerdo a su espesor, por la longitud, según lo indicado en los planos y aceptados por el Ingeniero Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrado (m2), para la partida Base Granular E=0.20M, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por los trabajos prescritos en esta partida y cubrirá los costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos incluyendo leyes sociales, herramientas, equipos pesados, transporte y todos los gastos que demande el cumplimiento satisfactorio del contrato, incluyendo los imprevistos

## PAVIMENTOS

### IMPRIMACION CON MC-30 ASFALTICA CARPETA NUEVA

DESCRIPCIÓN

Esta partida se refiere a la aplicación, mediante riego manual, de asfalto diluido del tipo “cutback” sobre la superficie de una base de afirmado.

La calidad y cantidad de asfalto será la necesaria para cumplir los siguientes fines:

- Impermeabilizar la superficie de la base

- Recubrir y unir las partículas sueltas de la superficie.

- Mantener la compactación de la base.

- Propiciar la adherencia.

Se utilizara asfalto diluido de curado medio (MC) en los grados 30 ó 70 (designación AASHTO M-82-75); o asfalto diluido de curado rápido RC-250 diluido en kerosene industrial en proporción del 10 al 20% en peso; el Supervisor solicitará al Contratista el análisis químico de este material, realizando la correspondiente toma de muestra in situ antes de cada riego de imprimación.

El material bituminoso a ser aplicado será el que cumpla con las características que se dan en las Tablas 02 Y 03, el cual, de acuerdo a la aplicación y al tipo de tratamiento establecido, será distribuido dentro de los rangos de temperatura determinados en la carta Viscosidad y Temperatura.

TABLA. REQUISITOS DE MATERIAL BITUMINOSO DILUIDO DE    CURADO MEDIO

| CARACTERÍSTICAS | ENSAYO | MC – 30 |  | MC - 70 |  | MC – 250 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. |
| Viscosidad cinemática a 60º C. Mm2/s | MTC E 301 | 30 | 60 | 70 | 140 | 250 | 500 |
| Punto de inflamación TAG, copa abierta) ºC | MTC E 312 | 38 |  | 38 |  | 66 |  |
| Destilación, volumen Total destilado hasta 360º C, % Vol - A 190º C - A 225º C - A 260º C - A 315º C | MTC E 313 | 40 75 | 25 70 93 | 0 20 65 | 20 60 90 | 0 15 60 | 10 55 87 |
| Residuo de la destilación a 315º C |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas sobre el residuo de la destilación - Ductilidad a 25º C, 5 cm/mm. cm. Penetración a 25º C, 100 gr, 5 seg. (*) - Viscosidad absoluta a 60º C. Pa.s - Solubilidad en tricoetileno, % | MTC E 306 MTC E 304 MTC E 302 | 100 120 30 99 | 250 120 | 100 120 30 99 | 250 120 | 100 120 30 99 | 250 120 |
| Contenido De agua, % Del volumen |  | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 |

- TABLA. REQUISITOS DE MATERIAL BITUMINOSO DILUIDO PARA CURADO RAPIDO (AASHTO M – 81)

| CARACTERÍSTICAS | ENSAYO | RC - 70 |  | RC - 250 |  | RC – 800 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. |
| Viscosidad Cinemática a 60º C, mm² / s | MTC E 301 | 70 | 140 | 250 | 500 | 800 | 1600 |
| Punto de inflamación (TAG, capa abierta) ºC | MTC E 312 | - | - | 27 | - | 27 | - |
| Destilaciçon, volumen Total destilado hasta 360º C. % Vol. A 190ºC A 225ºC A 260ºC A 316ºC | MTC E 313 | 10 50 70 85 | - - - - | - 35 60 80 | - - - - | - 15 45 75 | - - - - |
| Residuo de la destilación a 360ºC |  | 55 | - | 65 | - | 75 | - |
| Pruebas sobre el residuo de la destilación Ductilidad a 25ºC, cm/min., cm. Penetración a 25ºC, 100 gr., 5 seg. (*) viscosidad absoluta a 60ºC, Pa.s Solubilidad en Tricloetileno | MTC E 330 MTC E 304 MTC E 302 | 100 80 60 99 | - 120 240 - | 100 80 60 99 | - 120 240 - | 100 80 60 99 | - 120 240 - |
| Contenido de agua, % del volumen | - | - | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 |

(*) Opcionalmente se puede reportar Penetración en vez de viscosidad.

El riego de imprimación se efectuará cuando la superficie de la base esté preparada, es decir, cuando esté libre de partículas o de suelo suelto. Para la limpieza de la superficie se empleará una barredora mecánica o soplador según sea necesario.

Cuando se trate de un material poroso, la superficie deberá estar seca o ligeramente húmeda.  La humedad de estos materiales se logrará por el rociado de agua en la superficie, en cantidad adecuada para este fin.

La operación de imprimación deberá empezar cuando la temperatura superficial a la sombra sea de más de 13 ºC en ascenso o más de 15 ºC en descenso. Se suspenderá la operación en tiempo brumoso o lluvioso.

La aplicación del material bituminoso deberá hacerse a presión para garantizar un esparcido uniforme y continuo utilizando un distribuidor autopropulsado que estará equipado con una manguera auxiliar de boquillas esparcidoras y conectadas a la misma presión del sistema del distribuidor, con pasadas en dirección paralela al eje de la vía. Las características del distribuidor en cuanto al tamaño de la barra distribuidora sobre la base, capacidad y presión de bomba, serán las adecuadas para obtener el fin propuesto.

La cantidad de asfalto por unidad de área será definida con la supervisión de acuerdo a la calidad de la base, siendo un promedio de 0.264 gal/m2.

La temperatura de aplicación del riego estará comprendida, según el tipo de asfalto a usarse, dentro de los siguientes intervalos:

MC - 30				21 ºC - 60 ºC

70				43 ºC - 85 ºC

(RC - 250) + % Kerosene		25 ºC - 70 ºC

Cualquier área ubicada fuera del canal de riego del distribuidor, deberá ser imprimada con las mismas características utilizando un esparcidor auxiliar.

Los excesos de asfalto serán retirados utilizando para el efecto una escoba de goma.

Durante la operación de riego se deberán tomar las providencias necesarias para evitar que estructuras, edificaciones o árboles adyacentes al área por imprimar sean salpicados por el asfalto a presión.

Los excesos de asfalto serán retirados utilizando para el efecto una escoba de goma.

El material bituminoso deberá ser enteramente absorbido por la superficie de la base. Si en el término de 24 horas esto no ocurriese, la supervisión podrá disponer un tiempo mayor de curado.

Cualquier exceso de asfalto al término del tiempo del curado, deberá secarse, esparciendo sobre su superficie arena limpia, exenta de vegetales y otras materias indeseables, cuya gradación correspondiente a los requisitos del agregado tamaño Nº 10 normas AASHTO M-43054 (ASIM D-448-54), la superficie así imprimada curada y secada, deberá permanecer en esta condición hasta que se aplique la capa de rodamiento, no debiéndose permitir el tránsito hasta entonces.

En el procedimiento constructivo, se observará entre otros, los siguientes cuidados que serán materia de verificación:

- La temperatura de aplicación estará de acuerdo con lo especificado según el tipo de asfalto líquido.

- La cantidad de material esparcido por unidad de área será la determinada con la supervisión de acuerdo al tipo de superficie; y será controlada colocando en la franja de riego de algunos recipientes de peso y áreas conocidos.

- La uniformidad de la operación se logrará controlando la velocidad del distribuidor, la altura de la barra de riego y el ángulo de las boquillas con el eje de la barra de riego.

- La frecuencia de estos controles, verificaciones o modificaciones por la supervisión, se efectuara de manera tal y especial al inicio de las jornadas de trabajo de imprimación.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método de medición se hará por metros cuadrados (m2) de superficie imprimada resultante del producto del ancho de la vía por la longitud efectiva de la zona a imprimir. De igual forma se procederá con las áreas de parches.

BASE DE PAGO

Los trabajos de esta partida serán cancelados de acuerdo al Análisis de los Precios Unitarios respectivos, por Metro Cuadrado (M2), de imprimación aceptado por el Ingeniero Supervisor. Este precio y pago constituirá compensación completa por la imprimación, considerando el equipo, material, mano de obra incluyendo Leyes Sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida.

### 1.4.2	CARPETA ASFALTICA CON RC-250, E=2”

Cuando se trate de zonas donde es posible el uso de maquinaria, la carpeta asfáltica en frío    e = 2”, se hará con la maquinaria adecuada para tal fin.

La estructura del pavimento terminará con carpeta asfáltica, que es una mezcla en “frío” de betún asfáltico, agregados debidamente graduados y relleno mineral que, una vez colocada y enfriada, se constituirá en una capa semirígida capaz de soportar el tránsito.

La dosificación o fórmula de la mezcla asfáltica para los efectos de este expediente técnico así como los regímenes de temperaturas de mezclado y de colocación que se pretenda utilizar, serán presentados a la Supervisión con cantidades o porcentajes definidos y únicos. En esta fórmula la mezcla podrá ser aceptada o en su defecto se fijará una nueva que podrá tener coincidencias parciales con la presentada por el contratista; el Supervisor además solicitará al Contratista el análisis químico del asfalto RC-250, realizando la correspondiente toma de muestra in situ antes de proceder a realizar la mezcla asfáltica.

El material bituminoso que se usará en la preparación de la mezcla en planta, será un asfalto líquido de las siguientes características:

Penetración (0.01 mm. – 25 C – 100 gr. – 5 seg.)		80 – 120

Ductibilidad (en cm. a 25 cm.)				100 min. C

Punto de inflamación capa abierta			80 min. F

Viscosidad Furol es 140 F				100 F – 200 F máx.

El agregado mineral estará compuesto por granos gruesos, finos y además un relleno mineral (filler).

Los agregados gruesos estarán constituidos por piedra, grava chancada y eventualmente por materiales naturales que se presenten en estado fracturado o muy anguloso, con textura superficial rugosa. Quedarán retenidos en la malla N° 8 y estarán limpios, es decir, sin recubrimientos de arcilla, limo u otras sustancias perjudiciales, así como terrones de arcilla y otros agregados de material fino.

Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Porcentaje de desgaste “Los Ángeles”

AASHTO T-96 (ASTM C131)					40% máx.

Durabilidad; desgaste por el asfalto de sodio durante 5

Ciclos AASHTO T-104 (ASTM C88)				12% máx.

Los agregados finos, o material que pase la malla N° 8 serán obtenidos por el machaqueo de piedras o gravas, o también arenas naturales de granos angulosos. Como en todos los casos, el agregado se presentará limpio, es decir, que sus partículas no estarán recubiertas de arcilla limosa u otras sustancias perjudiciales, ni contendrá grumos de arcilla u otros aglomerados de material fino. Tendrá en el ensayo de durabilidad un desgaste por la acción del sulfato de sodio durante 5 ciclos (AASHTO T-104 o ASTM C88) no mayor de 12%. El relleno mineral (“filler”) estará compuesto por partículas muy finas de caliza, cal apagada, cemento portland u otra sustancia mineral no plástica, que se presentará seca y sin grumos. El material cumplirá con los siguientes requerimientos mínimos de granulometría.

| MALLA | % QUE PASA (EN PESO) |
| --- | --- |
| N° 30 | 100 |
| N° 100 | 90 |
| N° 200 | 65 |

La fracción del “filler” y de los agregados que pase la malla N° 200 que se denomina polvo mineral, no tendrá características plásticas:

El agregado que resulte de combinar o mezclar los agregados gruesos, finos y el “filler”, debe cumplir con la gradación de las mezclas tipo 1Va, 1Vb o 1Vc de las recomendadas por el instituto del asfalto siguientes:

| TAMAÑO DE LA MMALA ABERTURA CUADRADA | % QUE PASA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO 1 Va | TIPO 1 Vb | TIPO 1 Vc |
| 1” | ---- | ---- | 100 |
| ¾” | ---- | 100 | 80 – 100 |
| ½” | 100 | 80 – 100 | ---- |
| 3/8” | 80 – 100 | 70 – 90 | 60 – 80 |
| N° 4 | 55 – 75 | 50 – 70 | 48 – 65 |
| N° 8 | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 |
| N° 30 | 18 – 29 | 18 – 29 | 19 – 30 |
| N° 50 | 13 – 23 | 13 – 23 | 13 – 23 |
| N° 100 | 8 – 16 | 4 – 16 | 7 – 15 |
| N° 200 | 4 – 10 | 4 – 10 | 0 - 8 |
| TAMAÑO MÁXIMO | ½” | ¾” | 1” |

La cantidad de asfalto en la mezcla será determinada utilizando el método “Marshall” y debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:

| Número de golpes de compactación en cada extremo de la probeta Estabilidad; en libras Fluencia, 0.01” Vacíos en la mezcla, en % Vacíos llenos de asfalto, en % | 8 mín. 3 mín. 75 mín. | 50 800 18 máx. 5 máx. 85 máx. |
| --- | --- | --- |

Las tolerancias admitidas en las mezclas son las siguientes:

| TAMAÑO DE LA MALLA | VARIACIÓN PERMISIBLE EN % EN PESO DE LA MEZCLA TOTAL |
| --- | --- |
| N° 4 o mayor N° 8 N° 30 N° 200 Asfalto | 5.0 aprox. 4.0 aprox. 3.0 aprox. 1.0 aprox. 0.3 aprox. |

La mezcla asfáltica será producida en plantas continuas e intermitentes con agregados cuya humedad no exceda el 1.5%. La colocación y distribución se hará en forma manual complementado con un acomodo y rastrillado y que se garantice un esparcido de la mezcla en volumen, espesor y densidad de capa uniforme.

La compactación de la carpeta se deberá llevar a cabo inmediatamente después de que la mezcla haya sido distribuida uniformemente, teniendo en cuenta que solo durante el primer compactado se permitirá rectificar cualquier irregularidad en el acabado.

La compactación se realizará con plancha vibradora.

El número de pasadas del equipo de compactación será tal que garantice el 95% de la densidad lograda en el laboratorio. Las juntas de construcción serán perpendiculares al eje de la vía y tendrán el borde vertical. La unión de una capa nueva con una ya compactada se realizará previa impregnación de la junta con asfalto.

Los controles de calidad de los componentes de la mezcla asfáltica misma serán de responsabilidad de su proveedor, que deberá aportar los respectivos certificados que aseguran las características del producto terminado, tales como:

  - De los agregados minerales: granulometría, abrasión durabilidad, equivalente de arena.

  - Cemento asfáltico: penetración, viscosidad, punto de inflamación.

  - De mezcla en planta: cantidades de los componentes temperatura de mezcla, estabilidad, flujo, vacíos del ensayo “Marshall”, tiempo de amasado.

Para verificar la calidad de la obra se efectuarán los controles de temperatura de aplicación, espesor de la carpeta, compactación, acabado y juntas.

Las frecuencias de estas certificaciones y controles serán determinadas en cada caso por la supervisión.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método de medición se hará por Metros Cuadrados (m2), de Carpeta Asfáltica, resultante del producto del ancho de la vía por su longitud efectiva. En forma similar se procede con las áreas a parchar.

BASE DE PAGO

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados de acuerdo al Análisis de los Precios Unitarios respectivos, por Metro Cuadrado (m2), de carpeta asfáltica en frío e = 2”, preparada, transportada, esparcida y compactada, aceptada por el Ingeniero Supervisor. Este precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

### 1.4.3	BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO

DESCRIPCIÓN

Esta partida está destinada a la preparación de la superficie donde se colocará la carpeta asfáltica, es decir dejarla libre del polvo, residuos sueltos y demás material inadecuados y perjudiciales para el trabajo, empleando para tal fin barredoras o sopladoras mecánicas en sitios accesibles a ellas y escobas manuales donde aquéllas no puedan acceder, a fin de dejar la superficie completamente limpia, libre de polvo, aceites, materia orgánica o cualquier otro material que pueda dificultar la adherencia del bitumen.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método de medición se hará por metros cuadrados de superficie barrida resultante del producto de la longitud real medida a lo largo del eje del trabajo por el ancho especificado en los planos u ordenado por el supervisor. No se medirá ninguna área por fuera de tales límites.

Base de Pago

Los trabajos de esta partida serán cancelados según el Análisis de Precios Unitarios por Metro cuadrado (M2), de área barrida, aceptado por el Ingeniero Supervisor. Este precio y pago constituirá compensación completa, considerando el equipo, material, mano de obra incluyendo Leyes Sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida

### 1.4.4	RIEGO DE LIGA CON RC-250 PARA RECAPEO

Esta partida se refiere a la aplicación, mediante riego con maquinaria (camión imprimador), de asfalto diluido del tipo “cutback” sobre la superficie asfáltica.

La calidad y cantidad de asfalto será la necesaria para cumplir los siguientes fines:

- Impermeabilizar la superficie de la carpeta asfáltica existente.

- Recubrir y unir las partículas sueltas de la superficie.

- Propiciar la adherencia.

Se utilizará asfalto diluido de curado medio (MC) en los grados 30 ó 70 (designación AASHTO M-82-75)

El riego de liga se efectuará cuando la superficie asfáltica esté preparada, es decir, cuando esté libre de partículas o de suelo suelto. Para la limpieza de la superficie se empleará una barredora mecánica o soplador según sea necesario.

La operación de riego de liga deberá empezar cuando la temperatura superficial a la sombra sea de más de 13 °C en descenso. Se suspenderá la operación en tiempo brumoso o lluvioso.

La aplicación del material bituminoso deberá hacerse de tal manera que se garantice un esparcido uniforme y continúo utilizando un distribuidor que estará equipado con una manguera auxiliar de boquillas esparcidoras.

La cantidad de asfalto por unidad de área será definida con la supervisión de acuerdo a la calidad de la base y será de 0.11 gal/m2.

La temperatura de aplicación del riego estará comprendida, según el tipo de asfalto a usarse, dentro de los siguientes intervalos:

MC – 30                                                                   21 °C – 60 °C

MCII-70                                                                    43 °C – 85 °C

(RC – 250)                                                               25 °C – 70 °C

Durante la operación de riego se deberán tomar las providencias necesarias para evitar que estructuras, edificaciones o árboles adyacentes al área por regar sean salpicados por el asfalto.

El material bituminoso deberá ser enteramente absorbido por la superficie de la base. Si en el término de 24 horas esto no ocurriese, la supervisión podrá disponer un tiempo mayor de curado.

Cualquier exceso de asfalto al término del tiempo del curado, deberá secarse, esparciendo sobre su superficie área limpia, excenta de vegetales y otras materias indeseables, cuya gradación correspondiente reúna a los requisitos del agregado tamaño N°10 de las normas AASHTO M-43054 (ASIM D-448-54), la superficie así imprimada curada y secada, deberá permanecer en esta condición hasta que se aplique la capa de rodamiento, no debiéndose permitir el tránsito hasta entonces. En caso de daños en la superficie debido e la inobservancia de esta recomendación, ésta deberá ser reparada antes de la colocación de la capa de rodadura.

Para verificar la calidad del material bituminoso deberá ser examinado en el laboratorio y evaluado teniendo en cuenta las especificaciones recomendadas por el Instituto del Asfalto. En caso que el asfalto liquido preparado fuera previsto por una planta especial se deberá contar con un certificado de laboratorio que confirme las características del material.

En el procedimiento constructivo, se observará entre otros, los siguientes cuidados que serán material de verificación:

- La temperatura de aplicación estará de acuerdo con lo especificado según el tipo de asfalto líquido.

- La cantidad de material esparcido por unidad de área será la determinada con la supervisión de acuerdo al tipo de superficie; y será controlada colocando en la franja de riego de algunos recipientes de peso y áreas conocidos.

- La frecuencia de estos controles, verificaciones o modificaciones por la supervisión, se efectuará de manera tal y especial al inicio de las jornadas de trabajo de imprimación.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método de medición se hará por metros cuadrados de superficie de riego asfáltico resultante del producto del ancho por la longitud efectiva de las áreas de parches.

BASE DE PAGOS

Los trabajos de esta partida serán cancelados por Metro cuadrado (m2), de riego de liga aceptado por el Ingeniero Supervisor. En las áreas a parchar se tendrá en cuenta la dificultad para la ejecución de estos trabajos. Este precio y pago constituirá compensación completa por el riego de liga, considerando el equipo, material, mano de obra incluyendo Leyes Sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida.

### 1.4.5	CARPETA ASFALTICA CON RC-250, e=2” EN RECAPEO

Cuando se trate de zonas donde es posible el uso de maquinaria, la carpeta asfáltica en frío    e = 2”, se hará con la maquinaria adecuada para tal fin.

La estructura del pavimento terminará con carpeta asfáltica, que es una mezcla en “frío” de betún asfáltico, agregados debidamente graduados y relleno mineral que, una vez colocada y enfriada, se constituirá en una capa semirígida capaz de soportar el tránsito.

La dosificación o fórmula de la mezcla asfáltica para los efectos de este expediente técnico así como los regímenes de temperaturas de mezclado y de colocación que se pretenda utilizar, serán presentados a la Supervisión con cantidades o porcentajes definidos y únicos. En esta fórmula la mezcla podrá ser aceptada o en su defecto se fijará una nueva que podrá tener coincidencias parciales con la presentada por el contratista; el Supervisor además solicitará al Contratista el análisis químico del asfalto RC-250, realizando la correspondiente toma de muestra in situ antes de proceder a realizar la mezcla asfáltica.

El material bituminoso que se usará en la preparación de la mezcla en planta, será un asfalto líquido de las siguientes características:

Penetración (0.01 mm. – 25 C – 100 gr. – 5 seg.)		80 – 120

Ductibilidad (en cm. a 25 cm.)				100 min. C

Punto de inflamación capa abierta			80 min. F

Viscosidad Furol es 140 F				100 F – 200 F máx.

El agregado mineral estará compuesto por granos gruesos, finos y además un relleno mineral (filler).

Los agregados gruesos estarán constituidos por piedra, grava chancada y eventualmente por materiales naturales que se presenten en estado fracturado o muy anguloso, con textura superficial rugosa. Quedarán retenidos en la malla N° 8 y estarán limpios, es decir, sin recubrimientos de arcilla, limo u otras sustancias perjudiciales, así como terrones de arcilla y otros agregados de material fino.

Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Porcentaje de desgaste “Los Ángeles”

AASHTO T-96 (ASTM C131)					40% máx.

Durabilidad; desgaste por el asfalto de sodio durante 5

Ciclos AASHTO T-104 (ASTM C88)				12% máx.

Los agregados finos, o material que pase la malla N° 8 serán obtenidos por el machaqueo de piedras o gravas, o también arenas naturales de granos angulosos. Como en todos los casos, el agregado se presentará limpio, es decir, que sus partículas no estarán recubiertas de arcilla limosa u otras sustancias perjudiciales, ni contendrá grumos de arcilla u otros aglomerados de material fino. Tendrá en el ensayo de durabilidad un desgaste por la acción del sulfato de sodio durante 5 ciclos (AASHTO T-104 o ASTM C88) no mayor de 12%. El relleno mineral (“filler”) estará compuesto por partículas muy finas de caliza, cal apagada, cemento portland u otra sustancia mineral no plástica, que se presentará seca y sin grumos. El material cumplirá con los siguientes requerimientos mínimos de granulometría.

| MALLA | % QUE PASA (EN PESO) |
| --- | --- |
| N° 30 | 100 |
| N° 100 | 90 |
| N° 200 | 65 |

La fracción del “filler” y de los agregados que pase la malla N° 200 que se denomina polvo mineral, no tendrá características plásticas:

El agregado que resulte de combinar o mezclar los agregados gruesos, finos y el “filler”, debe cumplir con la gradación de las mezclas tipo 1Va, 1Vb o 1Vc de las recomendadas por el instituto del asfalto siguientes:

| TAMAÑO DE LA MMALA ABERTURA CUADRADA | % QUE PASA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO 1 Va | TIPO 1 Vb | TIPO 1 Vc |
| 1” | ---- | ---- | 100 |
| ¾” | ---- | 100 | 80 – 100 |
| ½” | 100 | 80 – 100 | ---- |
| 3/8” | 80 – 100 | 70 – 90 | 60 – 80 |
| N° 4 | 55 – 75 | 50 – 70 | 48 – 65 |
| N° 8 | 35 – 50 | 35 – 50 | 35 – 50 |
| N° 30 | 18 – 29 | 18 – 29 | 19 – 30 |
| N° 50 | 13 – 23 | 13 – 23 | 13 – 23 |
| N° 100 | 8 – 16 | 4 – 16 | 7 – 15 |
| N° 200 | 4 – 10 | 4 – 10 | 0 - 8 |
| TAMAÑO MÁXIMO | ½” | ¾” | 1” |

La cantidad de asfalto en la mezcla será determinada utilizando el método “Marshall” y debe cumplir con los siguientes requisitos básicos:

| Número de golpes de compactación en cada extremo de la probeta Estabilidad; en libras Fluencia, 0.01” Vacíos en la mezcla, en % Vacíos llenos de asfalto, en % | 8 mín. 3 mín. 75 mín. | 50 800 18 máx. 5 máx. 85 máx. |
| --- | --- | --- |

Las tolerancias admitidas en las mezclas son las siguientes:

| TAMAÑO DE LA MALLA | VARIACIÓN PERMISIBLE EN % EN PESO DE LA MEZCLA TOTAL |
| --- | --- |
| N° 4 o mayor N° 8 N° 30 N° 200 Asfalto | 5.0 aprox. 4.0 aprox. 3.0 aprox. 1.0 aprox. 0.3 aprox. |

La mezcla asfáltica será producida en plantas continuas e intermitentes con agregados cuya humedad no exceda el 1.5%. La colocación y distribución se hará en forma manual complementado con un acomodo y rastrillado y que se garantice un esparcido de la mezcla en volumen, espesor y densidad de capa uniforme.

La compactación de la carpeta se deberá llevar a cabo inmediatamente después de que la mezcla haya sido distribuida uniformemente, teniendo en cuenta que solo durante el primer compactado se permitirá rectificar cualquier irregularidad en el acabado.

La compactación se realizará con plancha vibradora.

El número de pasadas del equipo de compactación será tal que garantice el 95% de la densidad lograda en el laboratorio. Las juntas de construcción serán perpendiculares al eje de la vía y tendrán el borde vertical. La unión de una capa nueva con una ya compactada se realizará previa impregnación de la junta con asfalto.

Los controles de calidad de los componentes de la mezcla asfáltica misma serán de responsabilidad de su proveedor, que deberá aportar los respectivos certificados que aseguran las características del producto terminado, tales como:

  - De los agregados minerales: granulometría, abrasión durabilidad, equivalente de arena.

  - Cemento asfáltico: penetración, viscosidad, punto de inflamación.

  - De mezcla en planta: cantidades de los componentes temperatura de mezcla, estabilidad, flujo, vacíos del ensayo “Marshall”, tiempo de amasado.

Para verificar la calidad de la obra se efectuarán los controles de temperatura de aplicación, espesor de la carpeta, compactación, acabado y juntas.

Las frecuencias de estas certificaciones y controles serán determinadas en cada caso por la supervisión.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El método de medición se hará por Metros Cuadrados (m2), de Carpeta Asfáltica, resultante del producto del ancho de la vía por su longitud efectiva. En forma similar se procede con las áreas a parchar.

BASE DE PAGO

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados de acuerdo al Análisis de los Precios Unitarios respectivos, por Metro Cuadrado (m2), de carpeta asfáltica en frío e = 2”, preparada, transportada, esparcida y compactada, aceptada por el Ingeniero Supervisor. Este precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo.

## VARIOS

### 1.5.1	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la elaboración, transporte, colocación, consolidación y acabado de una mezcla de concreto hidráulico como estructura sin refuerzo; el acabado, el curado y demás actividades necesarias para la correcta construcción y nivelación de las tapas de concreto de los buzones de acuerdo con los alineamientos, cotas de rasante, secciones y espesores indicados en los planos del proyecto y con estas especificaciones. La calidad de concreto a preparar es la que permita alcanzar una resistencia cilíndrica de f’c=210 kg/cm2 de acuerdo de diseño.

MATERIALES

Los materiales confortantes serán Cemento, Agregado Grueso, Agregado Fino, que permitan obtener un concreto de calidad f´c = 210 kg/cm2

METODO DE MEDICION

Esta partida se medirá en (UND).

BASE DE PAGO

Esta partida se medirá en (UND), aceptado de acuerdo a lo especificado en dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida

### 1.5.2	LIMPIEZA DE FINAL DE OBRA

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la limpieza final y total de la obra afín de ser recepcionada.

MATERIALES

Los materiales utilizados son los necesarios para esta tarea

METODO DE MEDICION

Esta partida se medirá en (M2).

BASE DE PAGO

Esta partida se medirá en (M2), aceptado de acuerdo a lo especificado en dicho precio y pago constituirá compensación completa por la partida.